# Text boxes

Microfasertuch Filament

Beschreibung:

Das Microfasertuch Filament ist ein universelles Tuch, einsetzbar für alle Anwendungen der Unterhaltsreinigung.

Es überzeugt durch seine hervorragende Wasseraufnahme. Ohne Chemie nimmt es mühelos Öl- und andere Verschmutzungen mit auf.

Durch seine nicht elastische Frottierstruktur lässt es sich leicht auswringen.

Besondere Eigenschaften:

- nicht elastische Frottierstruktur

- 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche

- leicht auswringbar

Technische Daten:

Farbe:	lieferbar in blau, rot, gelb und grün

Maße: 	40 x 40 cm

Gewicht:	45 g (entspricht ca. 280 g / m²)

Material:	Microfaser (80 % Polyester, 20 % Nylon)

Waschen: bis 90 ° C waschbar – keinen Weichspüler verwenden !!

Microfaser nicht mit anderen Materialien zusammen waschen !!

Schrumpf nach Waschen bei Lufttrocknen: ca. 3 %

Schrumpf nach Waschen bei Trocknen im Trockner: ca. 8,3 %

Wasseraufnahme:	450 %